1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Материаловедение»

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к общепрофессиональному циклу профессиональной подготовки.

1.2.Цели и задачи учебной дисциплины

Цели дисциплины:

- изучение основных видов электротехнических материалов, их разнообразие и строение.

- изучение основных свойств электротехнических материалов; зависимости свойств от строения и состава; влияние свойств на обработку материала и его применение, зависимости свойств материалов от времени и условий эксплуатации;

- изучение способов получения и улучшения материалов, способов обработки материалов;

-изучение применения и условий эксплуатации электротехнических материалов на железнодорожном транспорте и в промышленности.

Задачи дисциплины:

- получение знаний о многообразии и разнообразии электротехнических материалов, постоянном улучшении материалов, замене существующих материалов более новыми и совершенными;

- получение знаний о свойствах и применении основных конструкционных материалов, условиях эксплуатации материалов, способах защиты материалов от коррозии и разрушения;

- получение знаний о развитии и дальнейшем улучшении работы железнодорожного транспорта, внедрения новых эффективных материалов.

1.3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- У1 определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления;

- У2 определять твердость материалов;

- У3 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;

- У4 подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;

- У5 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей;

знать:

- З1 виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;

- З2 виды прокладочных и уплотнительных материалов;

- З3 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии;

- З4 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве;

- З5 методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- З6 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

- З7 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

- З8 основные свойства полимеров и их использование;

- З9 особенности строения металлов и сплавов;

- З10 свойства смазочных и абразивных материалов;

- З11 способы получения композиционных материалов;

- З12 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием;

1.4.  Компетенции:

После изучения дисциплины студент должен быть компетентен в следующих вопросах:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК6 Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК11 Использовать знания о финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей.

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии.

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем.

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения.

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию.

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования.

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.

ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения.

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования.

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей.

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях.

1.6.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 78 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 68 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 78 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: практические занятия, семинары | 24 |
| Лекции | 44 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр) | 10 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Технология металлов |  |  |  |
| Тема 1.1.Основы металловедения | Содержание учебного материала Классификация металлов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое строение металлов. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала Свойства металлов: физические, химические, механические и технологические. | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала Способы определения основных свойств металлов. Явления аллотропии и анизотропии | 1 |  |
|  | Практические занятия№1 Определение твёрдости металлов. | 2 |  |
|  | Практические занятия №2 Испытание металлов на растяжение | 2 |  |
| Тема 1.2. Основы теории сплавов | Содержание учебного материала Система сплавов. Структурные составляющие сплавов: твердый раствор, химические соединения, механическая смесь. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала Понятие диаграммы состояния. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Основные точки и линии диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. | 2 |  |
| Тема 1.3. Железоуглеродистые, легированные и цветные сплавы | Содержание учебного материала Железоуглеродистые сплавы: виды, свойства, маркировка по ГОСТу, применение на железнодорожном транспорте. Общие сведения о термической обработке сталей. Виды термической обработки стали. Влияние термической обработки на механические свойства стали. | 2 | 3 |
|  | Содержание учебного материала Общие сведения о химико-термической обработке сталей. Виды химико-термической обработки. Влияние химико-термической обработки на свойства стали. | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Маркировка по ГОСТу легированных сталей. Применение легированных сталей на железнодорожном транспорте. | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Цветные металлы и сплавы на их основе. Алюминий и сплавы на его основе. Медь и сплавы на ее основе. Антифрикционные подшипниковые сплавы. Маркировка цветных сплавов. Применение цветных металлов и сплавов на их основе на железнодорожном транспорте. | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Коррозия металлов. Виды коррозии. Способы защиты от коррозии | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3 Исследование микроструктуры углеродистых сталей и чугунов. | 4 | 3 |
|  | Практическое занятие №4 Классификация и маркировка сталей | 4 |  |
|  | Практическое занятие №5 Химический состав рельсовой стали. | 2 |  |
| Тема 1.4. Способы обработки металлов | Содержание учебного материала Литейное производство. Литейные сплавы, применяемые на железнодорожном транспорте. | 2 | 3 |
|  | Содержание учебного материала Обработка металлов давлением. Изделия, получаемые при обработке давлением. Способы сварки. Пайка металлов. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала Резка металлов. Применение различных видов сварки, пайки и резки металлов в производстве и ремонте подвижного состава. Обработка металлов резанием. Шлифование и абразивные материалы | 2 |  |
|  |  |  | 2 |
| Раздел 2. Смазочные материалы |  |  |  |
| Тема 2.1. смазочные материалы | Содержание учебного материала Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые смазочные материалы, их виды. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала Свойства и применение смазочных материалов на железнодорожном транспорте | 2 | 3 |
| Раздел 3. Полимерные и композиционные материалы |  |  |  |
| Тема 3.1. Полимерные и композиционные материалы | Содержание учебного материала Полимерные материалы, их применение на железнодорожном транспорте. | 2 | 3 |
|  | Содержание учебного материала Композиционные материалы, их применение на железнодорожном транспорте. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6 Виды строительных пластмасс. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №7 Композиционные материалы | 2 |  |
| Раздел 4. Электротехнические и электроизоляционные материалы |  |  |  |
| Тема 4.1. Электротехнические и электроизоляционные материалы | Содержание учебного материала Полупроводниковые материалы; их электропроводимость и ее изменение под действием различных факторов. Классификация полупроводниковых материалов, свойства и применение основных видов. | 2 | 3 |
|  | Содержание учебного материала Принцип работы p-n- перехода и общие сведения о конструкции и применении полупроводниковых приборов. | 2 |  |
|  | Диэлектрики, их назначение и классификация. Электрические, механические, тепловые и физико-химические характеристики диэлектриков. | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Газообразные, жидкие, твердеющие, твердые диэлектрики, их общие характеристики область применения | 2 |  |
|  | Практическое занятие №8 Ознакомление с конструкцией и назначением силовых кабелей | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие №9 Ознакомление с видами, устройством и назначением изоляторов | 2 |  |
|  | Практическое занятие №10 Виды диэлектриков | 2 |  |
| Раздел 5. Прокладочные и уплотнительные материалы |  |  |  |
| Тема 5.1. Прокладочные и уплотнительные материалы | Содержание учебного материала Прокладочные материалы: назначение, виды, свойства и применение на железнодорожном транспорте. Уплотнительные материалы: назначение, виды, свойства и применение на железнодорожном транспорте | 2 | 2 |
|  | Промежуточная аттестация | 10 |  |
|  | Всего | 78 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.	Требования к минимальному

материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета и лаборатории.

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой - Кабинет «Материаловедения»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стул преподавателя-1шт., стол ученический-19шт., стулья ученические-38шт., Доска-1шт., твердомер ТШ-2 -3шт., Макет токарного станка-1шт., Макет передней бабки токарного станка – 1 шт., Макет задней бабки токарного станка – 1 шт., Макет кристаллической решетки – 1 шт., комплект плакатов

Лаборатория «Электротехнических материалов»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стул преподавателя-1шт., стол ученический – 6 шт., стулья ученические - 30 шт., трехфазный силовой щит – 1 шт; доска ученическая – 1 шт., встроенный шкаф – 2 шт; планшеты настенные – 4 шт; набор плакатов; универсальный лабораторный стенд «Уралочка» с блоками и приборами - 6 шт.

3.2.	Информационное обеспечение обучения

| № п/п | Авторы и составители | Заглавие | Издательство | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |
| 1 | Г. П. Фетисов [и др.] | Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования | Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 386 с — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/materialovedenie-i-tehnologiya-materialov-v-2-ch-chast-1-442414 | [Электронный ресурс] |
| 2 | Г. П. Фетисов [и др.] | Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования | Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 386 с— Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/materialovedenie-i-tehnologiya-materialov-v-2-ch-chast-2-442415 | [Электронный ресурс] |
| Дополнительная литература |
| 1. | Бондаренко Г. Г., Кабанова Т. А., Рыбалко В. В.; Под ред. Бондаренко Г.Г. | Материаловедение: учебник для среднего профессионального образования | Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — режим доступа: https://urait.ru/book/materialovedenie-451279 | [Электронный ресурс] |
| 2. | Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. | Материаловедение и слесарное дело: учебник | Москва: КноРус, 2019. — 293 с.- режим доступа: https://www.book.ru/book/929531 | [Электронный ресурс] |

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценкарезультатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты (освоенные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | - определять задачи для достижения поставленной цели при анализе категорий и проблем философии; - выбирать способы решения поставленных задач; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | ( определять задачи для поиска информации по философским проблемам и категориям; ( определять необходимые источники информации; ( планировать процесс поиска информации по проблемам и категориям философии; ( структурировать получаемую информацию; ( выделять наиболее значимое в перечне информации по проблемам и категориям философии; ( оценивать практическую значимость результатов поиска по проблемам и категориям философии; оформлять результаты поиска. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | (определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; (применять современную научную профессиональную терминологию; (определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | (организовывать работу коллектива и команды при выполнении поставленной задачи; (взаимодействовать с коллегами при поиски и обработки информации по проблемам и категориям философии | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | ( грамотно излагать свои мысли и оформлять текстовые документа по заданной тематике, выступать с докладами | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 06 Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | -проявлять гражданско-патриотическую позицию при оценке категорий и проблем философии | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | ( применять средства информационных технологий для поиска философской информации; ( использовать информационные технологии для подготовки выступления | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - уметь читать оригинальную литературу по философии; - знать основные категории философии на иностранном языке; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК11 Использовать знания о финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. | разрабатывать электрические схемы устройств электрическихподстанций и сетей; вносить изменения в принципиальные схемы при замене прибороваппаратуры распределительных устройств. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | техническое обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии. обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. - виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. | обслуживать оборудование распределительных устройств электроустановок. обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок. - виды и технологии работ по об служиванию оборудования распределительных устройств.. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. . | эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередачи. контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию. - эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. | применять инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и разработке технологических документов. выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; оформлять отчеты о проделанной работе. основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; - виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. | составлять планы ремонта оборудования; организация ремонтных работ оборудования электроустановок. выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи. - виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования. | обнаруживать и устранять повреждения и неисправности оборудования электроустановок. выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные виды работ по их ремонту. - методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. | производство работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов. устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования. - технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения; | рассчитывать стоимость затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения. составлять расчетные документы по ремонту оборудования;рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного подразделения. - методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной документации. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования. | анализ состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования. проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные неисправности. - порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей. | разборка, сборка, регулировка и настройка приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку. - технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях. | подготовка рабочих мест для безопасного производства работ. обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах. - правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |